从某铜硫选矿的尾矿中浮选钨的试验研究

李崇德1      钟国建2   程建农2    冯宁2

（1 102600矿物加工科学与技术国家重点实验室 北京矿冶科技集团有限公司；2 661800 广东大宝山矿业有限公司 ）

摘要：从某铜硫选矿的尾矿中取得的试验样含钨0.18%，钨主要以白钨矿矿物存在，以及其变化产物富铁镁白钨矿，且白钨矿交代了大多数黑钨矿，仅有少量黑钨矿，由于白钨矿含有黑钨矿残晶或微细粒包裹体，因而呈现灰色。白钨矿中钨在总钨量中占比约为89.0%，分散于金属矿物、脉石矿物中占比分别约为2.0%、2.6%，钨的理论最高回收率约为89%。脉石矿物主要是云母和石英，其次是方解石、绿泥石、滑石、粘土等。针对该铜硫选矿的尾矿试样，采用浮选工艺流程，通过选用改性油酸EW作为白钨矿物捕收剂，小型闭路试验获得品位和回收率分别为1.76%WO3、80.40%的钨粗精矿，进一步钨粗精矿经加温精选，开路试验获得精矿品位为47.35%WO3、精选尾矿品位为0.12%WO3、精选作业回收率74.57%

关键词：铜硫矿；钨矿；尾矿钨浮选

Experimental Study on Flotation of Tungsten from Tailings of

A Copper-Sulphur Beneficiation
 Li Chongde1   Zhong Guojian 2  Chen Jiannong 2  Feng Ning2

(1 102600 State Key Laboratory of Mineral Processing Science and Technology Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy

2 661800 Guangdong Provence Daobaoshan Mining Co. Ltd.)

Abstract: The tailing sample of copper-sulphur beneficiation in a Mine contain 0.18% tungsten.Tungsten occurs mainly as scheelite minerals and its changing products are iron-rich magnesium scheelite, and scheelite has metasomatized most wolframite, only a small amount of wolframite,for scheelite contains wolframite residual crystals or fine inclusions, it is gray.Tungsten accounts for 89.0% of the total tungsten content in scheelite, 2.0% in metallic minerals and 2.6% in gangue minerals, respectively.so the theoretical maximum recovery of tungsten is about 89%. Gangue minerals are mainly mica and quartz, followed by calcite, chlorite, talc, clay and so on.For the tailings of copper-sulfur beneficiation, the flotation process was adopted in the test,the tungsten concentrate with grade of 1.76% WO3 and recovery of 80.40% was obtained by using modified oleic acid EW as scheelite collector in small closed circuit test.Further tungsten crude concentrate was heated and cleaned.open-circuit test showed that the concentrate grade was 47.35% WO3, the tailing grade was 0.12% WO3 and the recovery rate was 74.57%.

Keywords: Copper sulfur ore; Tungsten ore; Tailings tungsten flotation

某矿矿区保有铜资源金属量约50万吨、标硫约8200万吨，2017年建成投产一座日处理量7000吨规模，近期将扩建至日处理14000吨规模的铜硫选厂。从其铜硫选矿的尾矿中采取试验矿样，针对该尾矿的钨矿物，开展了使用浮选法综合回收钨的试验研究。

## 1 原矿性质

### 1.1 原矿主要化学成分

原矿即从某铜硫选矿的尾矿取的试验样（以下同）主要化学成分分析结果见表1。

表1   原矿主要化学成分分析结果（%）

| 元素 | WO3 | Cu | S | Pb | Zn | Mo | Mn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 0.18 | 0.09 | 4.25 | 0.032 | 0.02 | 0.0021 | 0.039 | 0.028 |
| 元素 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | K2O | Na2O | CaF2 |
| 含量% | 31.17 | 7.70 | 5.80 | 8.13 | 1.52 | 2.58 | 0.085 | 1.18 |

Table 1 Analysis results of main chemical composition of raw ore (%)

| Element | WO3 | Cu | S | Pb | Zn | Mo | Mn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Content | 0.18 | 0.09 | 4.25 | 0.032 | 0.02 | 0.0021 | 0.039 | 0.028 |
| Element | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | K2O | Na2O | CaF2 |
| Content | 31.17 | 7.70 | 5.80 | 8.13 | 1.52 | 2.58 | 0.085 | 1.18 |

### 1.2 矿物组成

原矿中钨主要以白钨矿矿物存在，及其变化产物富铁镁白钨矿，且白钨矿交代了大多数黑钨矿，仅有少量黑钨矿，由于白钨矿含有黑钨矿残晶或微细粒包裹体，因而呈现灰色。白钨矿中钨在总钨量中占比约为89.0%，分散于金属矿物、脉石矿物中占比分别约为2.0%、2.6%。脉石矿物主要是云母和石英，其次是方解石、绿泥石、滑石、粘土等。

在铜硫浮选给矿的矿石中钨矿物在各矿物中的含量见表2。

表2   矿石中钨在各矿物中的含量

| 矿物 | 矿物含量% | 矿物含WO3% | 占有率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 白钨矿、黑钨矿 | 0.186 | 77.46 | 89.08 |
| 黄铜矿、铜蓝、黝铜矿、斑铜矿 | 1.748 | 0.0078 | 0.08 |
| 黄铁矿、白铁矿 | 28.213 | 0.0093 | 1.62 |
| 磁黄铁矿 | 12.695 | 0.0039 | 0.31 |
| 其他硫化物 | 0.315 |  |  |
| 褐铁矿 | 4.233 | 0.24 | 6.28 |
| 其他 | 0.650 |  |  |
| 脉石 | 51.960 | 0.0082 | 2.63 |
| 合计 | 100.000 | 0.162 | 100.00 |

Table 2   Contents of tungsten in various minerals in Ores

| Mineral | Mineral content % | Mineral content WO3% | Occupancy rate % |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheelite and wolframite | 0.186 | 77.46 | 89.08 |
| Chalcopyrite, copper blue, tetrahedrite and bornite | 1.748 | 0.0078 | 0.08 |
| Pyrite and white iron or | 28.213 | 0.0093 | 1.62 |
| Pyrrhotite | 12.695 | 0.0039 | 0.31 |
| Other sulphides | 0.315 |  |  |
| Limonite | 4.233 | 0.24 | 6.28 |
| Other | 0.650 |  |  |
| Gangue | 51.960 | 0.0082 | 2.63 |
| Total | 100.000 | 0.162 | 100.00 |

### 1.3 钨矿物特征及嵌布

主要钨矿物白钨矿呈四方双锥状或等轴粒状，晶体因含黑钨矿包裹体而略显灰色，油脂光泽，硬度中等（4.5），密度5.8-6.2g/cm3，性脆，具清楚的解理。对白钨矿化学成分能谱分析结果可知，该白钨矿含少量铁和钼，其单矿物分析：WO3 77.46%，Mo 0.037%。

矿石中白钨矿晶形较好，一般呈自形-半自形颗粒，主要有以下几种嵌布形式，首先是呈自形-半自形晶嵌布在石英与黑云母、金云母等脉石矿物中，其次白钨矿与硫化矿物紧密连生，常见自形晶白钨矿包含于黄铁矿中，或见白钨矿嵌入黄铁矿晶粒中，并见白钨矿与磁黄铁矿连生，此外，少量微细粒白钨矿包含于金云母、石英等矿物中，这些微细粒白钨矿在磨矿过程较难解离。

## 2试验结果及分析

对于含钨硫化矿，应考虑浮选硫化矿物，然后从浮选尾矿中回收钨矿物的流程，大宝山铜硫浮选的尾矿中可供利用的有价元素主要为硫和钨，品位分别为4.25%和0.21%，选钨之前进行浮选脱硫【1】，脱硫的尾矿作为原矿综合回收钨。由于原矿中钨矿物是白钨矿，且白钨矿嵌布粒度细，而白钨矿具有很好的浮游性质，故采用浮选法进行试验【2】。

### 2.1 钨浮选捕收剂试验

根据该铜硫尾矿的钨矿物特性研究结果，选用应用较为广泛【3，4,5】的钨矿物捕收剂油酸、 氧化石蜡皂、苯甲羟肟酸，以及改性油酸EW进行药剂种类试验，其中改性油酸EW是针对脂肪酸类捕收剂存在选择性差、对温度敏感、药剂用量偏大，尤其是用于处理细粒嵌布的低品位含钙脉石的白钨矿石，表现出指标不佳，稳定性较差的缺点，对脂肪酸类药剂进行混合用药和物理改性而成，适用于处理金属矿浮选尾矿综合回收低品位钨矿物。

试验流程见图1，以碳酸钠为调整剂，水玻璃为抑制剂，分别进行了油酸 、氧化石蜡皂、苯甲羟肟酸和改性油酸EW 四种捕收剂的优化条件试验，然后进行这四种捕收剂对比试验，对比试验结果见表3，结果表明，使用改性油酸EW对钨矿物的回收较好，对应的钨粗精矿品位0.95%WO3、作业回收率为86.77%。

图1     钨捕收剂浮选试验流程

Fig. 1   Flotation test flow of tungsten collectors

表3     钨捕收剂浮选试验结果

| 捕收剂 | 产品名称 | 产率 % | 品位 % WO3 | 作业回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油酸 | 钨粗精矿 | 24.34 | 0.89 | 86.41 |
|  | 尾矿 | 75.66 | 0.045 | 13.59 |
|  | 给矿 | 100.00 | 0.17 | 100.00 |
| 氧化石蜡皂 | 钨粗精矿 | 17.07 | 0.98 | 72.11 |
|  | 尾矿 | 82.93 | 0.078 | 27.89 |
|  | 给矿 | 100.00 | 0.16 | 100.00 |
| 改性油酸EW | 钨粗精矿 | 23.70 | 0.95 | 86.77 |
|  | 尾矿 | 76.30 | 0.045 | 13.23 |
|  | 给矿 | 100.00 | 0.18 | 100.00 |
| 苯甲羟肟酸 | 钨粗精矿 | 16.95 | 1.02 | 69.34 |
|  | 尾矿 | 83.05 | 0.092 | 30.66 |
|  | 给矿 | 100.00 | 0.17 | 100.00 |

Tab. 3   Flotation test results of tungsten collectors

| Collector | Product Name | Yield % | Grade % WO3 | Operation Recovery % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oleic acid | Tungsten concentrate | 24.34 | 0.89 | 86.41 |
|  | Tailing | 75.66 | 0.045 | 13.59 |
|  | Feed | 100.00 | 0.17 | 100.00 |
| Oxidized paraffin soap | Tungsten concentrate | 17.07 | 0.98 | 72.11 |
|  | Tailing | 82.93 | 0.078 | 27.89 |
|  | Feed | 100.00 | 0.16 | 100.00 |
| Modified oleic acid EW | Tungsten concentrate | 23.70 | 0.95 | 86.77 |
|  | Tailing | 76.30 | 0.045 | 13.23 |
|  | Feed | 100.00 | 0.18 | 100.00 |
| Benzohydroxamic acid | Tungsten concentrate | 16.95 | 1.02 | 69.34 |
|  | Tailing | 83.05 | 0.092 | 30.66 |
|  | Feed | 100.00 | 0.17 | 100.00 |

### 2.2 捕收剂改性油酸EW用量试验

在调整剂碳酸钠2000g/t、抑制剂水玻璃4000g/t的条件下，进行了捕收剂改性油酸EW用量试验，试验采用的流程同图1，试验结果见图2。

图2    改性油酸EW用量试验结果

Fig. 2   Test results of modified oleic acid EW dosage

由图2试验结果可见，在钨粗选中改性油酸的合适用量为600 g/t。

### 2.3 调整剂影响试验

在捕收剂改性油酸EW用量600g/t、抑制剂水玻璃4000g/t的条件下，进行了调整剂碳酸钠影响试验，试验采用的流程同图1，试验结果见图3。

图3  调整剂碳酸钠影响试验结果

Fig. 3   Effect of adjuster sodium carbonate on test results

由图3试验结果可见，在钨粗选中调整剂碳酸钠用量为2000 g/t时较为合适。

### 2.4 抑制剂影响试验

在捕收剂改性油酸EW用量600g/t、调整剂碳酸钠2000g/t的条件下，进行了抑制剂水玻璃影响试验，试验采用的流程同图1，试验结果见图4。

图4   抑制剂水玻璃影响试验结果

Fig. 4   Effect test results of inhibitor sodium silicate

由图4试验结果可见，在钨粗选中抑制剂水玻璃用量为6000 g/t时较为合适。

### 2.5 闭路试验

在条件试验的基础上，以改性油酸EW为捕收剂、碳酸钠为调整剂、水玻璃为抑制剂，采用图5所示工艺流程进行闭路试验，试验结果列于表4，小型闭路试验获得了品位和回收率分别为1.76%WO3、80.40%的钨粗精矿。

图5  闭路试验流程

Fig.5   Closed-circuit test flowsheet

表4     闭路试验结果

| 产品名称 | 产率% | WO3品位 % | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨粗精矿 | 8.72 | 1.76 | 80.40 |
| 尾矿 | 91.28 | 0.041 | 19.60 |
| 给矿 | 100.00 | 0.19 | 100 |

Tab.4   Closed circuit test results

| Product | Yield % | WO3 grade % | Recovery % |
| --- | --- | --- | --- |
| Tungsten concentrate | 8.72 | 1.76 | 80.40 |
| Tailings | 91.28 | 0.041 | 19.60 |
| Feed | 100.00 | 0.19 | 100 |

### 2.6 钨粗精矿加温精选试验

钨粗精矿进一步经加温，四次精选，开路试验获得精矿品位为47.35%WO3、精选尾矿品位为0.12%WO3、精选作业回收率74.57%。

图6  钨粗精矿加温精选流程

Fig. 6 Testing flow of heating and concentrating tungsten crude concentrate

表5     钨粗精矿加温精选试验结果

| 产品名称 | 产率% | WO3品位 % | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨精矿 | 2.86 | 47.35 | 74.57 |
| 中矿 | 14.24 | 2.56 | 19.96 |
| 尾矿 | 82.90 | 0.12 | 5.47 |
| 给矿 | 100.00 | 1.82 | 100.00 |

Tab.5 Test results of heating and concentrating tungsten crude concentrate

| Product | Yield% | WO3 grade % | Recovery % |
| --- | --- | --- | --- |
| Tungsten concentrate | 2.86 | 47.35 | 74.57 |
| Midding | 14.24 | 2.56 | 19.96 |
| Tailing | 82.90 | 0.12 | 5.47 |
| Feed | 100.00 | 1.82 | 100.00 |

## 3  结语

某矿铜硫选矿的尾矿试验样中含钨0.18%，钨主要以白钨矿矿物存在，及其变化产物富铁镁白钨矿，且白钨矿交代了大多数黑钨矿，仅有少量黑钨矿，由于白钨矿含有黑钨矿残晶或微细粒包裹体，因而呈现灰色。白钨矿中钨在总钨量中占比约为89.0%，分散于金属矿物、脉石矿物中占比分别约为2.0%、2.6%，钨的理论最高回收率约为89%。脉石矿物主要是云母和石英，其次是方解石、绿泥石、滑石、粘土等。

针对该铜硫选矿的尾矿，试验采用浮选工艺流程，通过选用改性油酸EW作为白钨矿物捕收剂，小型闭路试验获得品位和回收率分别为1.76%WO3、80.40%的钨粗精矿，进一步钨粗精矿经加温精选，开路试验获得精矿品位为47.35%WO3、精选尾矿品位为0.12%WO3、精选作业回收率74.57%。

参考文献：

- 胡熙庚 主编. 有色金属硫化矿选矿[M].冶金工业出版社，1987.P348-361

- «矿产资源综合利用手册»编辑委员会.矿产资源综合利用手册[M].科学出版社，2000.p130-132

- 朱玉霜，朱建光. 浮选药剂的化学原理[M].长沙：中南工业大学出版社，1987.

- 凌石生.江西某铜硫钨多金属矿选矿工艺[J].矿产综合利用,2013（4）P33-36

- 许鸿国,翁存建.白钨矿浮选药剂研究现状及展望.有色金属科学与工程,2014（3）P76-79

[1]HU Xigeng Editor in chief. Beneficiation of Non-ferrous Metal Sulfide Or[M].Metallurgical industry press，1987.P348-361

[2]«Manual of Comprehensive Utilization of Mineral Resources»Editorial Board.Manual of Comprehensive Utilization of Mineral Resources[M].Science Press，2000.p130-132

[3]ZHU Yushuang，ZHU Jianguang. Chemical Principles of Flotation Agents[M].Central South University of Technology Press，1987.

[4]LING Shisheng.Beneficiation Technology of a Copper-Sulfur-Tungsten Polymetallic Ore in Jiangxi Province[J].Mineral Resources,2013（4）P33-36

[5]XU Hongguo,WENG Cunjian.Research status and Prospect of Scheelite Flotation Reagents.Nonferrous Metals Science and Engineering,2014（3）P76-79